## Slide 1
100 C
-18

## Slide 2: Alumel Seebeck Coefficient
T(C) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
S(uV/K) | -17.7 | -18.0 | -18.3 | -18.4 | -18.5 | -18.4 | -18.3 | -18.2 | -18.0 | -17.8 | -17.6
Handbook of Temperature Measurement Vol.3,
Theory and Practice of Thermoelectric Thermometry, Robin E. Bentley, Page 31
T | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105
S | -17.9 | -18.1 | -18.3 | -18.5 | -18.5 | -18.4 | -18.3 | -18.1 | -17.9 | -17.7 | -17.5

## Slide 3: Type K Seebeck coefficients
Calculated from the above book, based on hot junction emf relative to cold junction at 0C
T (C) | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95
S(uV/K) | 39.7 | 40.1 | 40.5 | 40.9 | 41.1 | 41.3 | 41.5 | 41.6 | 41.5 | 41.4
Handbook of Temperature Measurement Vol.3,
Theory and Practice of Thermoelectric Thermometry, Robin E. Bentley, Appendix